"化工厂反应区，设备表面正常但隐藏5处隐患（如法兰螺栓松动、焊缝裂纹、接地线锈蚀、法兰垫片腐蚀泄漏、阀门连接处泄漏等）；在3分钟内找出所有隐患并点击标记。

点击“确定”继续实训"

sound_1-1

sound_2

请获取“用扭矩扳手检测检测螺栓紧固度；用超声波螺栓应力检测仪检测非接触式测量螺栓预紧力”

法兰螺栓松动会导致法兰密封失效，导致介质泄漏，设备连接处断裂，引发系统停机或压力容器失控

sound_2-1

sound_3

请获取“渗透检测剂（PT）检测表面裂纹可视化；采用磁粉检测仪（MT）检测铁磁性材料近表面裂纹；采用超声波检测仪（UT）或 X射线探伤机（RT）检测内部裂纹。”

裂纹扩展导致设备破裂，如未处理会导致有毒/高温介质泄漏，引发重大安全事故。

sound_3-1

sound_4

请获取“万用表测量接地电阻，需≤10Ω；采用目视检查锈蚀、断裂情况。”

接地线锈蚀：会使静电或雷击无法导除，如未处理会引发可燃气体/粉尘爆炸；电气设备损坏，人员触电风险。"

sound_4-1

sound_5

请获取“红外热像仪检测温度异常，定位微小泄漏；采用可燃气体检测仪监测VOC泄漏；

采用目视或内窥镜观察垫片是否老化/变形。”"

"法兰垫片腐蚀泄漏，介质持续泄漏，如未处理会导致环境污染或火灾（如酸性介质腐蚀设备）；系统压力下降，反应效率降低。"

sound_5-1

sound_6

"请获取“肥皂水喷壶气泡法检测气体泄漏；采用声学成像仪定位高频泄漏声波。”

阀门连接处泄漏会工艺介质损失，如未处理会导致氢气泄漏引发爆炸；阀门卡死无法操作，应急情况下失控。

sound_6-1

化工厂反应区，检测出5处隐患（如法兰螺栓松动、焊缝裂纹、接地线锈蚀、法兰垫片腐蚀泄漏、阀门连接处泄漏等）请在3分钟内采用适当的工器具进行处理，如未完全处理，会导致安全事故发生，请慎重处理。

sound_7-1

sound_8

请获取“扳手、液压扭矩扳手重新紧固；采用防松垫片或螺纹胶预防再次松动。”

法兰螺栓松动会导致法兰密封失效，导致介质泄漏，设备连接处断裂，引发系统停机或压力容器失控

sound_8-1

sound_9

请获取“角磨机清理裂纹区域；采用焊接设备补焊，需按规范进行工艺评定；采用加强板严重时加固。”

裂纹扩展导致设备破裂，如未处理会导致有毒/高温介质泄漏，引发重大安全事故。

sound_9-1

sound_10

"请获取“钢丝刷或砂纸除锈；更换铜制接地线或镀锌材料耐腐蚀；刷导电防腐涂料保护连接处。”

接地线锈蚀：会使静电或雷击无法导除，如未处理会引发可燃气体/粉尘爆炸；

电气设备损坏，人员触电风险。"

sound_10-1

sound_11

"请获取“更换耐腐蚀垫片如PTFE、石墨垫片；法兰密封面清理工具去除残留垫片。”

法兰垫片腐蚀泄漏，介质持续泄漏，如未处理会导致环境污染或火灾（如酸性介质腐蚀设备）；

系统压力下降，反应效率降低。"

sound_11-1

sound_12

"请获取“阀门填料压盖扳手紧固或更换填料；采用密封胶或缠绕生料带螺纹连接处密封；

更换阀体或连接件。”

阀门连接处泄漏会工艺介质损失，如未处理会导致氢气泄漏引发爆炸；阀门卡死无法操作，应急情况下失控。

sound_12-1